# X. ФИЛЬТРЫ

# ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛИ

# ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКИЙ СЕТЧАТЫЙ

# ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП 821

Фильтры-грязевики механические предназначены для защиты от засорения технологического оборудования. Фильтр задерживает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 400 мм |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,6 МПа 2,5 МПа под заказ DN 15-300 мм 4,0 МПа под заказ DN 15-200 мм |
| ● | температура | до 3000С 3500С при PN 2,5 МПа 4000С при PN 4.0 МПа |
| ● | среда | вода, водяной пар и др. инертные среды |

Под заказ поставляются фильтры с магнитным вкладышем.

Материалы

| № | Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG25 | сфероидальный чугун GGG50 нержавеющая сталь GP240GH |
| 2 | Крышка |  |  |
| 3 | Сетка | нержавеющая сталь X5CrNi189 |
| 4,5 | Шпильки, гайки | сталь | сталь |
| 6 | Пробка сливная | латунь CuZn37 | пробка сливная |
| 7 | Уплотнение | металлографит |  |
| 8 | Пробки (под заказ) | латунь CuZn37 |

# Размеры на PN 1.6 МПа

| DN | L | B | C | H | H1 | R | Dz | Dp | Do | d | n | Kv | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | " | мм | - | м3/ч | кг |
| 15 | 130 | 56 | 23 | 90 | 135 | 3/8" | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 | 5,7 | 2,6 |
| 20 | 150 | 68 | 28 | 100 | 150 |  | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 10,4 | 3,0 |
| 25 | 160 | 82 | 36 | 115 | 180 |  | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 16,4 | 4,3 |
| 32 | 180 | 98 | 42 | 135 | 215 |  | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 27,3 | 6,8 |
| 40 | 200 | 114 | 50 | 150 | 240 |  | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 42,0 | 8,8 |
| 50 | 230 | 119 | 61,5 | 160 | 250 |  | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 64,7 | 11,0 |
| 65 | 290 | 134 | 78,5 | 180 | 285 | 1/2" | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 96,0 | 16,8 |
| 80 | 310 | 149 | 89,5 | 215 | 330 |  | 200 | 138 | 160 | 18 | 8 | 149 | 19,5 |
| 100 | 350 | 169 | 109,5 | 235 | 365 |  | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 223 | 34,0 |
| 125 | 400 | 199 | 137,5 | 280 | 425 |  | 250 | 188 | 210 | 18 | 8 | 347 | 42,5 |
| 150 | 480 | 224 | 160 | 320 | 480 |  | 285 | 212 | 240 | 22 | 8 | 480 | 56,0 |
| 200 | 600 | 284 | 210 | 405 | 610 |  | 340 | 268 | 295 | 22 | 12 | 853 | 110 |
| 250 | 730 | 434 | 258 | 540 | 915 |  | 405 | 320 | 355 | 26 | 12 | 1104 | 165 |
| 300 | 850 | 555 | 308 | 680 | 1110 |  | 460 | 370 | 410 | 26 | 12 | 1450 | 285 |
| 350 | 980 | 640 | 365 | 755 | 1200 | 1" | 520 | 429 | 470 | 28 | 16 | 1800 | 373 |
| 400 | 1100 | 695 | 415 | 835 | 1320 |  | 580 | 480 | 525 | 31 | 16 | 2200 | 461 |

# Размеры фильтров на PN 2,5 – 4,0 МПа – по запросу

# Сетка

| Обозначение | Диаметр фильтра DN | Размер ячейки | Число ячеек сетки на см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| F 45 | 15 – 50 | 1,0 | 45 |
| F 28 | 65 – 80 | 1,5 | 28 |
| F 15 | 100 – 400 | 1,6 | 15 |
| F 100 | 15 – 400 | 0,6 | 100 |
| F 200 | 15 – 400 | 0,5 | 204 |
| F 300 | 15 – 400 | 0,4 | 280 |
| F 400 | 15 – 400 | 0,32 | 370 |
| F 600 | 15 – 400 | 0,2 | 625 |
| Перфорированный лист (специальное исполнение) |
| F 1.0 | 15 – 125 | ( 1,0 | 30 |
| F 1,6 | 150 – 300 | ( 1,6 | 13 |
| F 3,1 | 350 - 400 | ( 3,1 | 3 |

# ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКИЙ СЕТЧАТЫЙ

# РЕЗЬБОВОЙ ТИП 823

Фильтры-грязевики механические предназначены для защиты от засорения технологического оборудования. Фильтр задерживает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек.

# Характеристика

| ● | диаметр | 1/4" – 3" (6 – 80 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 1,0 МПа |
| ● | температура | до 1500С |
| ● | среда | вода, водяной пар и др. инертные среды |

Материалы

| № | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | чугун GG25 |
| 2 | Крышка | DN 6 – 50 - латунь CuZn40Pb2 DN 65 – 80 – чугун GG25 |
| 3 | Сетка | нержавеющая сталь X5CrNi189 |
| 7 | Уплотнение | Klingeryt |

# Размеры

| DN | L | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| мм | мм | кг |
| 6 | 72 | 45 | 0,3 |
| 10 | 72 | 45 | 0,3 |
| 15 | 85 | 52 | 0,5 |
| 20 | 100 | 62 | 0,8 |
| 25 | 120 | 73 | 1,1 |
| 32 | 140 | 86 | 1,9 |
| 40 | 160 | 98 | 2,5 |
| 50 | 205 | 144 | 6,1 |
| 65 | 245 | 172 | 8,5 |
| 80 | 265 | 186 | 12,0 |

# Сетка

| Обозначение | Диаметр фильтра DN | Размер ячейки | Число ячеек сетки на см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| F 45 | 6 - 80 | 1,0 | 45 |
| F 28 | 6 - 80 | 1,5 | 28 |
| F 15 | 6 - 80 | 1,6 | 15 |
| F 100 | 6 - 80 | 0,6 | 100 |
| F 200 | 6 - 80 | 0,5 | 204 |
| F 300 | 6 - 80 | 0,4 | 280 |
| F 400 | 6 - 80 | 0,32 | 370 |
| F 600 | 6 - 80 | 0,2 | 625 |

# ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКИЙ СЕТЧАТЫЙ

# ФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ ТИП 821

Фильтры-грязевики механические предназначены для защиты от засорения технологического оборудования. Фильтр задерживает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек.

# Характеристика

| ● | диаметр | 15 – 200 мм – скошенный корпус, 250 – 300 мм – прямой корпус |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 4,0 МПа (возможно изготовление с фланцами на 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа) |
| ● | температура | до 4500С |
| ● | среда | вода, водяной пар, другие жидкие и газообразные среды, в том числе топливо и масла на нефтяной основе |

Под заказ поставляются фильтры со сливной пробкой.

## Материалы

| Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ (по согласованию с Поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| Корпус | сталь GS-C25 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь G-X6CrNiTi 18-10 и др. |
| Крышка | сталь С22.8 сталь GS-C25 | нержавеющая сталь X6CrNiTi 18-10 нержавеющая сталь G-X6CrNiTi 18-10 и др. |
| Фильтрующий элемент | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 | нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 |
| Уплотнение | графит |

Ду 15-200					Ду 250-300

сливная пробка

(под заказ)

## Размеры

| DN | Тип | Dz | Dp | Do | do | n | L | g | H | Macca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм |  | мм | - | мм | кг |
| 15 | скошенный | 95 | 45 | 65 | 14 | 4 | 130 | 16 | 90 | 2,2 |
| 20 |  | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 150 | 18 | 97 | 2,6 |
| 25 |  | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 160 | 18 | 97 | 3,0 |
| 32 |  | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 180 | 18 | 124 | 6,0 |
| 40 |  | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 200 | 18 | 134 | 8,0 |
| 50 |  | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 230 | 20 | 145 | 9,5 |
| 65 |  | 185 | 122 | 145 | 18 | 8 | 290 | 22 | 180 | 15,5 |
| 80 |  | 200 | 138 | 160 | 18 | 8 | 310 | 24 | 215 | 24,0 |
| 100 |  | 235 | 162 | 190 | 22 | 8 | 350 | 24 | 235 | 37,0 |
| 125 |  | 270 | 188 | 220 | 26 | 8 | 400 | 26 | 280 | 49,0 |
| 150 |  | 300 | 218 | 250 | 26 | 8 | 480 | 28 | 320 | 81,0 |
| 200 |  | 375 | 285 | 320 | 30 | 12 | 600 | 34 | 445 | 135,0 |
| 250 | прямой | 450 | 306 | 385 | 33 | 12 | 730 | 38 | 330 | 176,0 |
| 300 |  | 515 | 410 | 450 | 33 | 16 | 850 | 42 | 410 | 230,0 |

Сетка

- 100 ячеек/см2; размер ячейки 0,4 мм – стандартная поставка;

- 200 ячеек/см2; размер ячейки 0,35 мм;

- 400 ячеек/см2; размер ячейки 0,25 мм;

- 600 ячеек/см2; размер ячейки 0,1 мм.

# ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКИЙ СЕТЧАТЫЙ

# РЕЗЬБОВОЙ ТИП FS-3

Фильтры-грязевики механические предназначены для защиты от засорения технологического оборудования. Фильтр задерживает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек.

# Характеристика

| ● | диаметр | 1/2" – 2" (15 – 50 мм) |
| --- | --- | --- |
| ● | давление | 2,5 МПа |
| ● | температура | до 3000С |
| ● | среда | вода, водяной пар и др. инертные среды |
| ● | плотность фильтрующей сетки (кол-во ячеек на 1см2) | 600 |

Под заказ возможна поставка фильтров со спускным краном

# Материалы

| № | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | ковкий чугун |
| 2 | Фильтрующий элемент (патрон) | нержавеющая сталь X5CrNi1810 |
| 3 | Пробка | ковкий чугун, латунь |
| 4 | Уплотнительное кольцо | армированный графит |

со спускным краном (под заказ)

# Размеры

| G | DN | L | H | H1 | L2 | H2 | Kvs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | мм | мм | м3/ч |
| 1/2" | 15 | 65 | 40 | 61 | 155 | 90 | 5 |
| 3/4" | 20 | 75 | 50 | 75 | 165 | 100 | 8 |
| 1" | 25 | 90 | 60 | 92 | 180 | 110 | 12,5 |
| 1 1/4" | 32 | 110 | 75 | 120 | 200 | 125 | 20 |
| 1 1/2" | 40 | 120 | 85 | 140 | 210 | 140 | 32 |
| 2" | 50 | 150 | 110 | 165 | 240 | 165 | 50 |